| Ведомость объемов работ по защите металлоконструкций от коррозии зданий свинарников №1-12 пл.5040; 16-17 пл.1764 |
| --- |
| № | Наименование работ |  | Ед. изм. | Количество |  |
| 1 | Пескоструйная очистка м/к до степени SА- 2 |  | М2 | 801,0 |  |
| 2 | Обеспыливание поверхности |  | М2 | 3203,0 |  |
| 3 | Обезжиривание поверхности металлоконструкций |  | М2 | 3203,0 |  |
| 4 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ЦХСК-1467(ТУ 2310-014-50316079-2004 ) производство ННП «Уралавтохим» или Ярославского ЛКЗ за два раза общей толщиной 180 мкм. |  | М2 | 3203,0 |  |
| 5 | Окраска эмалью «Полиуретол» (ТУ 2312-018-98310821-2009 ) производство «Компании КрасКо» г. Москва в один слой толщиной 65 мкм. |  | М2 | 3203,0 |  |

Высота производства  работ от пола на отметках +0,050 м до + 2,800 м, металлоконструкция изготовлена из тонколистовой оцинкованной стали.

Начальник ПТО П.К. Еремеев